工艺才册

碳钢工艺

	问题
	原因
	解决方法

	[image: image31.png]8l | FA

FHEL O—H 0ZH e

o mw COamE | o &R

SEFT PRk
s sv Bk T 5 Bk e
T e [ o
= & 05w W = ® 05= wa o<
i w0 % i 0w % 7%
ey EEE) 0%
FoREE: | w00 e

0|k : 0~ |k
. wW  EEME: 0. ®W k]
O eI T ERE:) ERE




[image: image2.png]



	气压大

焦点偏低

喷嘴过大
	降低气压

提高焦点

使用小喷嘴

	底部分层，出现褶纹
	
	

	[image: image3.png]



	气压过大

切割速度过慢
	降低气压

加快切割速度

	断面出现细小条纹
	
	

	[image: image4.png]



	气压小

焦点过低

喷嘴小

切割速度快
	加大气压

提高焦点

换大喷嘴

降低切割速度

	底部有焊渣、焊斑
	
	

	[image: image5.jpg]



	能量过大

气压过大

切割速度过慢
	降低峰值功率

降低气压

加快切割速度

	底部过烧
	
	

	[image: image6.png]



	偏光

保护镜片脏

切割速度过快

喷嘴不圆或喷嘴堵
	调光的中心

清洁保护镜或更换保护镜

降低切割速度

更换好的喷嘴

	对边切不好
	
	

	[image: image7.png]



	切割速度过慢
	加快切割速度

	断面小细纹，底部有铁水
	
	

	[image: image8.png]



	切割速度过快

气压过小

焦点不对
	降低切割速度

加大气压

调整焦点

	表面有铁水
	
	

	[image: image9.jpg]W

” : S ek
L T LR





	切割速度过快
	降低切割速度

	断面斜纹
	
	

	[image: image10.jpg]| ..
i
‘\

\

m l\w\\nn\m “1 HU“}H: ‘

-

{*? ‘11 t‘ ,,M ll l{ﬂ
i \

3





	焦点过高

气压过大
	降低焦点

降低气压

	切割上断面有细条纹
	
	

	[image: image11.jpg]



	转弯热量过高
	对尖角进行倒圆角处理

使用冷却点

使用功率曲线

	角过烧
	
	


不锈钢工艺

	问题
	原因
	解决方法

	[image: image12.jpg]


焦点太高
	焦点偏高

气压过小
	降低焦点

	底部挂条纹状硬渣
	
	

	[image: image13.jpg]



	焦点偏高

切割喷嘴高度过低

气压过大
	降低焦点

提高喷嘴高度

降低气压

	断面下半部分发白
	
	

	[image: image14.jpg]



	1.焦点过高
	1.降低焦点

	断面底部发黄
	
	

	[image: image15.jpg]%
L





	速度太快

焦点偏低
	降低切割速度

提高焦点

	底部挂点滴状细小毛刺
	
	

	[image: image16.jpg]



	焦点偏高
	降低焦点

	转角挂渣
	
	

	[image: image17.jpg]



	保护镜片脏
	更换保护镜片

	切缝变宽
	
	

	[image: image18.jpg]



	焦点过低

切割速度过快

起刀没设置好
	提高焦点

降低切割速度

起刀用慢起点或使用在引线起点加圆孔引入

	断面粗糙，切割过程中切缝冒蓝光
	
	

	[image: image19.png]



	偏光

保护镜片脏

同轴不好

喷嘴不圆
	检查光的中心

清洁或更换保护镜

检查同轴

更换好的喷嘴

	单边或两边切不好，另外的边切好
	
	

	[image: image20.jpg]



	气体不纯

气管里有空气或氧气
	氮气纯度要求99.99%

检查气路

检查延时

	断面发黄
	
	


碳钢穿孔工艺

	问题
	原因
	解决方法

	[image: image21.jpg]



	穿孔频率太高

打孔功率太大

气压太大


	降低频率，每次10%

降低占空比，每次1%-2%

降低气压，每次0.1bar

	出光爆孔
	
	

	[image: image22.jpg]



	穿孔频率太高

穿孔功率太大

气压太大
	降低频率，每次10%

降低占空比，每次1%-2%

降低气压，每次0.1bar

	穿孔过程中爆孔
	
	

	[image: image23.png]LIS B 200911 rosoft Word

O FIO® FHO RARERHNID - x

IHEO @E© N0V BAD &R TAD

DEHROSRIE- PR (%S9 REaEE - - 52

[B]z u-a &

=181]

o M 2 ¢ 6 s 0

oW B m w2 W % m w2 W % % 042 e

TR R (SR UM RIRI TR e R )

* 104 ITARSRAE.

o

«on|d

&=
HEo AR Wit |-
AT |-
v ke v RRHEME, BRI0 RS
v SRR v BB, B2
3 v OSEARY v BRHESE, B 01 bare
v EETHO v B, K 00020 ¢
v STHARTHO v RSN TSRS
AT |-
v ke v RREESH, B2
B < v EEEY v RREWE, BRSO
s v OSEARY v RRESE, K01 bare
- v EERHe v WEES, R 01:02mme
2 TR VRGFIRTIL |-
& v RMSTARNE , B 05 seco
v EMITIE, BRSO R
: 3 v STHETRS
8 v RS, B 1-2%0
R v RSE, WK 01 bar o
& v
#A0- k| BsEro- \ N OO E WS- A zaagl

8T 3T ee/i03 (v 25EK i

Al e D A OO || Qs

G 13 w6l B TR 85 RAGE OX

| [@Mcrosaft awerpaint - [... | Cutratiisgilisgzons1... || msmmis:

2200911





	打孔时间不足

打孔功率偏低
	增加打孔时间，每次0.5sec

增加打孔功率，每次5%

增加占空比，每次1%-2%

使用慢速起刀

	穿孔结束开始切割爆孔
	
	


[image: image1.png]


1.常见的开始爆孔又分为 三个阶段，穿孔的顺序是三级、二级、一级后切割例如在开始穿孔的第一段爆孔，我们就要调整三级的穿孔参数

[image: image24.jpg]N
“~

P



 [image: image25.png]8l | FA

FEL O % =4

(] Afadial: 820 - | FW (] Afadial: 200 - | T (] Afadial: LRaE
. Sv EE : :
0.5 MPa 1l 0.5 ¥ MPa 01w MPa
100 v % ligfEThE: 100 v % 100 v %
0w % & = bk 0w % 0w %
1000 v Hz FomfizE: 1000 v Hz 120 v He
0 =K & 0 -k 0 =K
: 200 v T A 500 v FH 500 v ER
Clfesems: 500 - | B# Clfesems: 500 - | B# LRaE





如上图所示，是在一开始三级穿孔的时候就爆孔。首先选择宏山厚板，处理办法如下


[image: image26.png]



如下图所示，是在第二级和第三极穿孔的时候 爆孔也是相同道理，具体那一个环节爆孔了，就修改那一个

[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]



引线

引入线：连接打孔位置与工件轮廓的线，叫做引入线也称引刀线。
[image: image29.jpg]0

SIASIHERE
HERFMSIAS Itk

3AdE
: (EE
AR %0° v
M3 B
3lctek
mE: %
B
® BEngRAEN A GE
CIEMTSEIN

HgRInEIA
BER SRR ER—MEE0~)
ok B O

AR
O R{EmFHinEm

*
w

B ¥4

KE:
¥

£ o
R

20mm

2mm

60mm



[image: image30.jpg]



加引入线的好处：

爆孔时会降低由此产生的工件报废。                    

2. 可以改善第一个切割面的质量。

3. 可以改善接刀口的美观。                            

4. 切割不锈钢时更容易起刀。

三级





一级





二级





1.检查穿孔气压是否超标，一般穿孔气压在0.04mpa-0.15mpa


2.检查喷嘴高度，爆破高度一般在12mm—20mm之间


3.加长渐进时间和穿孔停留时间是减缓穿孔速度的最直接方法


4.降低穿孔频率或穿孔占空比可以处理爆孔，频率一般50HZ-1000HZ,占空比30%-70%


5.停光吹气一定要打钩，有助于吹掉穿孔时产生的熔渣。


6.板材上面有铁锈或者其他标签之类的附着物也会影响穿孔质量








如左图所示，是在穿孔进行到了第二阶段的时候就爆孔。就要检查第二阶段的影响穿孔的几个重要因素








注意：一般加长穿孔时间和渐进时间，降低占空比和频率是减缓爆孔的直接方式





不加引线





加引线





不加引线





加引线








